## Slide 1: Motor de passo
‘
Chart: Rampa
Chart: Degrau

## Slide 2: HX711 – Célula de carga 10kg
Chart: Sem filtro
x̅ | σ
-0,18249 | 1,901054
Chart: Com filtro duplo 8&16, resolução 0,1
x̅ | σ
-0,18433 | 0,495719

## Slide 3: CS5530 – Célula de carga 15kg (Alfa inst.)
Chart: Sem filtro
x̅ | σ
0,070075 | 0,116027
Chart: Com filtro duplo 8&16, resolução 0,1
x̅ | σ
0,070352 | 0,029352

## Slide 4: Repetibilidade
Chart: 25 amostras, 40% def.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Dureza(gf) | 1996.7 | 1993.2 | 2010.1 | 1998.7 | 2007.4 | 1996.5 | 2011.1 | 1990.4 | 1990.8 | 2000.6 | 2007.4 | 2005.8 | 2004.3 | 2012.1 | 2001.9 | 2004.8 | 2009.6 | 2005.4 | 1995.7 | 2014.8 | 2014.4 | 2001.6 | 2012.3 | 2005.2 | 2013.6
Tempo dif. 1:2(s) | 2.499 | 2.498 | 2.531 | 2.52 | 2.531 | 2.52 | 2.542 | 2.52 | 2.52 | 2.531 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.564 | 2.542 | 2.553 | 2.564 | 2.564 | 2.542 | 2.575 | 2.564 | 2.553 | 2.564 | 2.564 | 2.575
Altura(mm) | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8
 | Altura(mm) | Dureza(gf) | Tempo dif. 1:2(s)
σ% | 1,7% | 1,1% | 2,6%

## Slide 5: Repetibilidade

## Slide 6: Linearidade
5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,60%,70
Chart: Linearidade
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70
Dureza(gf) | 377.7333 | 630.6 | 857.1 | 1081.4667 | 1307.0667 | 1533.3667 | 1759.3667 | 2008.5 | 2191.1 | 2366.5667 | 2740.6667 | 3235.7667
Tempo dif. 1:2(s) | 0.419 | 0.70867 | 1.0203 | 1.3357 | 1.6363 | 1.937 | 2.2303 | 2.5383 | 2.8353 | 3.125 | 3.7227 | 4.3313
Chart: 
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70
Elasticidade(%) | 0.93157 | 0.96477 | 0.96867 | 0.9788 | 0.97597 | 0.9797 | 0.9906 | 0.9874 | 0.98227 | 0.98507 | 0.98847 | 0.99177
Coesividade(%) | 0.88587 | 0.94043 | 0.95267 | 0.96683 | 0.9643 | 0.96523 | 0.97787 | 0.97717 | 0.97163 | 0.97447 | 0.97847 | 0.9807
Resiliência(%) | 0.9762 | 0.97103 | 0.94447 | 0.90347 | 0.89367 | 0.88997 | 0.89723 | 0.88943 | 0.88613 | 0.88057 | 0.85113 | 0.83073

## Slide 7: Comparativo MAUÁ esponja
Chart: 

## Slide 8: Comparação TPA mauá pão

## Slide 9: Comparação TPA mauá pão
Chart: Deformação (%)
Chart: Tempo (s)